2,2-二(3氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷的合成

王潇潇1﹡，谢 峰2

(1. 太原科技大学化学与生物工程学院，山西太原 030024；2. 内江师范学院，四川内江 641000）

摘要：以2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷为原料，分别经硝化和还原反应合成出2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷。并在实验室小试成功后，进行工厂中试研究，以确定中试的各个工艺参数。结果表明：对于第1步硝化反应，以乙醇做溶剂，用量为n(乙醇)÷n(2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷) = 4，n(稀硝酸)÷n(2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷) = 2.15，反应温度为60 ℃，反应时间为6 h的条件下，合成2,2-二(3-硝基-4-羟基苯基)六氟丙烷的产率达到最高值96%。对于第2步还原反应，采用自制FeCl3/活性炭为催化剂，乙醇做溶剂，n(水合肼)÷n(2,2-二(3-硝基-4-羟基苯基)六氟丙烷 = 0.2，m(FeCl3/活性炭)÷m(2,2-二(3-硝基4-羟基苯基)六氟丙烷 = 0.05, 反应温度为85 ℃，反应时间为10h的条件下，合成2,2-二(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷的产率达到最高值92%。该工艺条件在工厂已进行了中试研究，确定了工业实验的各个工艺参数和工艺条件。

关键词:2,2-二(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷；合成；工厂中试

中图分类号：O633.22      文献标识码：A

Synthesis of 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane

Wang Xiaoxiao1,﹡, Xie Feng2

(1.Taiyuan University of Science and Technology, School of Chemical and Biological Engineering, 030024, Shanxi, China; 2.Neijiang Normal University, 641000,Neijiang, China)

Abstract:Using2,2-bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane as raw materials, 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane was synthesized by nitrification reaction and reduction reaction. The factory pilot-scale study was carried out to determine the technological date after the laboratory experiment succeed. The results indicated that as for the nitrification reaction, n (ethanol)÷n (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane) = 4, n (the dilute nitric acid)÷n (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane) = 2.15, 60 ℃ and the reaction time (6 h), which can get the highest 2,2-bis(3-nitro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane yield (96%). As for the reduction reaction, using FeCl3/ activated carbon as catalyst and ethanol was the solvent, n (hydrazine hydrate)÷n (2,2-bis(3-nitro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane) = 0.2, m(FeCl3/ activated carbon)÷m(2,2-bis(3-nitro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane) = 0.05, 85  ℃ and the reaction time (10 h), which can reach the highest 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane yield (92%). The above process conditions have been studied in the factory and determined the technological date and the technological conditions.

Keywords: 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane;synthesis; the factory pilot-scale study

Foudation item:Supported by Applied Basic Research Programs of Sichuan Province (2011JY0102)

聚酰亚胺是一种耐高温聚合物，因其具有优良的氧化稳定性、耐化学药品性和耐辐射性能，以及良好的韧性和柔软性被广泛应用于航空/航天、电气/电子、玻璃、机车、汽车、精密机械和自动办公机械等领域，但在一些高技术领域中，标准型聚酰亚胺由于其刚性或半刚性的骨架结构，因而在工业生产中造成了难熔难溶,不易成型,加工成本高等缺陷，这给工业生产带来了巨大困难[1-4]。针对标准型聚酰亚胺存在的诸多缺陷，人们对其进行了大量的改性工作，其中，将氟及含氟取代基引入到其分子结构中是最为有效的措施之一[5-6]，含氟聚酰亚胺最早出现于20世纪60年代，氟离子独特的物理性质，如较小的原子半径,较大的电负性不仅大大改善了聚酰亚胺的溶解性，而且赋予了聚酰亚胺更优异的物理化学性质及光、电及气体分离等功能性，使其在电子工业、光波通讯、航空航天以及气体分离等领域具有独特优势和广阔开发前景[7-8]。2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷（BAHPFP）作为新型含氟聚酰亚胺材料的聚合单体，可作为制备聚酰亚胺特种高分子功能材料的单体而被广泛关注。因此,2,2-二(3-氨基-4-羟基苯)六氟丙烷的研究和生产不管是从其在聚酰亚胺的作用上，还是从经济价值上看,都有立项的必要性。

2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷的基本合成路线是[9]：

2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷（BHPFP）为主要原料, 首先经硝化反应，得到2,2-二(3-硝基-4-羟基苯基)六氟丙烷（BNHPFP），再经还原，得到2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷（BAHPFP），反应路线如下所示：

1993年，西宫孝之和河合俊和在2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷的合成上取得了日本专利[10]。其方法是以2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷为原料，用钯碳作为催化剂，在氢气压为5Kg/cm2，温度为100℃的情况下进行氢气还原，过滤反应液，滤出催化剂，滤液倾入水中，析出黑灰色还原产物，干燥后用乙酸乙酯和已烷溶解，重结晶后得到2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷。但该方法的产率低，并且需要在氢气压为5MPa,温度为100℃的条件下进行氢气还原，不适合工业化生产，最重要的是产物的去色问题难以解决。1999年，Tomaru和Jun-ichiro等人在其合成上取得了欧洲专利[9]，其方法是2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷在催化剂钯碳的作用下与水合肼进行还原反应，还原产物经过滤和干燥后，溶于异丙醇和甲苯后重结晶得到2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷。但由于其方法收率低、成本高、污染大，不利于环境保护。东华大学的虞鑫海，徐永芬[11-12]的合成方法是将三氟乙酸和2,2–二(4-羟基苯基)六氟丙烷加入反应瓶中,搅拌溶解完全后,分批慢慢加入硝酸钾，,控制反应体系的温度在20～30℃的范围内，得到到黄色固体干产物2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷。对于第二步反应，将2,2-双（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷、钯碳和有机溶剂加入氢化釜中，温度控制在30～40℃，通入氢气，使内压达到0.4MPa,反应完成后，过滤，除去钯碳，取母液，减压浓缩，冷却，加纯水析出白色固体产物，过滤，纯水洗，真空干燥，得到2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷。清华大学的廖光勋和高鸿锦等人[13] 将2,2-二3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷溶解于无水乙醇中，于25℃，322.7KPa,采用钯碳作为催化剂进行催化加氢，在吸氢完全后，停止反应，除去溶剂，在Ar气的保护下，用乙醇溶液重结晶，得白色针状晶体。但是以上两种合成方法都属于实验室制法，合成条件苛刻，不适合工业化生产。

由于目前制2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷所使用的催化剂是钯碳（金属钯粉负载到活性炭上制成的），但是钯碳的价格昂贵，提高了产物的生产成本，制约了此合成方法的大规模的生产和应用。本文通过自制催化剂，金属铁负载到活性炭上，以降低生产成本，提高反应性能。本课题组和自贡天龙化工有限公司进行合作，在该公司进行了2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷的工业实验，目标是制备纯度为95%以上的2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷产品。

- 1实验部分

- 1.1原料

2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷（98%），上海荣仲实业有限公司；乙醇（95%），成都科龙化工试剂厂；稀硝酸（65%-67%）分析纯，重庆川东化工集团公司。氯化铁，上海安诺芳胺化学品有限公司；活性炭，廊坊市亚太龙兴化工有限公司；水合肼（64%），潍坊亚星化学股份有限公司；甲苯（99%），成都科龙化工试剂厂。

1.2  仪器

中试生产的主要设备有K型搪瓷反应釜（转速85r/min） （淄博晨照化工设备有限公司）、SX1000型离心机（东邦化工机械有限公司）、ABF型离心泵（江苏永进机械制造有限公司）、回流柱和自制红外线烘房。产物熔点测试采用WPS-1A型熔点仪（上海索光公司），熔点测定范围：室温-300℃。产品用P1201高效液相色谱仪（大连依利特公司）分析，红外光谱采用6700型红外光谱仪（Nicolet公司）进行测试。

1.3方法

13.1  2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的合成

在500mL三口烧瓶中，加入500mL乙醇和1mol 2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷后开始搅拌，当温度升高到60℃时，2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷已完全溶解于乙醇中，待完全溶解后缓缓加入稀硝酸，当稀硝酸全部滴完后，生成物开始沉淀，反应溶液在60℃下再反应6h，然后将反应温度降至20℃以下，在20℃以下冷却后结晶体全部析出，过滤，干燥，得到2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷。

1. 3.2  2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷的合成

催化剂的制备：在250mL圆底烧瓶中加入100g FeCl3·6H2O，用25mL无水乙醇使之溶解，再加入20g活性炭，装上回流冷凝管,加热回流30min，冷却，抽滤后晾干置于鼓风干燥箱中干燥至恒重，得到负载型催化剂，密封保存备用。

在500mL三口烧瓶中，分别插入温度计、搅拌器和冷凝管，加入乙醇，加入一定量的2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷和催化剂FeCl3 /活性炭开始搅拌，待完全溶解后缓缓加入还原剂水和肼，反应一定时间，加入稀盐酸进行碱性中和，用酸碱计检测终点，过滤、洗涤、干燥, 得灰色粉末2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷。

将干燥后的2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷用无水乙醇加热溶解，加入一定量的活性炭煮沸5-10min（不可在沸腾的溶液中加入活性炭，那样会有暴沸的危险）进行脱色，趁热过滤，滤液倾入一定量的甲苯中，析出白色晶体，冷却至室温。过滤，干燥，得到2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷。

2结果与讨论

2.1小试

2.1.12,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的合成

通过对第1步硝化反应条件的优化，得出以乙醇做溶剂， 2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷和稀硝酸为主要原料合成2,2-二(3-硝基-4-羟基苯基)六氟丙烷的最佳合成条件为：溶剂乙醇的物质的量为2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷的4倍；稀硝酸与2,2-二(4-羟基苯基)六氟丙烷的摩尔比值是2.15；反应温度为60℃左右，反应时间为6h左右。在此条件下，2,2-二(3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的产率达到93%。

图1 硝化反应条件的优化

Fig 1  The conditions optimization of nitration reaction

2.1.2  2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的检测

对合成产品进行红外光谱检测，所得谱图见图2。所得图谱与ACROS公司提供的标准图相符，证实合成了目标产物。

图2 2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的红外谱图

Fig 2  FT-IR chart of 2,2-bis(3-nitro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane

2.1.32,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷的合成

根据本反应的特点，选择反应温度、原料配比、反应时间、催化剂与原料比等4个因素，分别在3个水平下进行正交实验，对收率进行考察，所选具体因素和水平如表1所示。

表1正交试验的因素和水平

Table1Factor and level of the orthogonal experiment

| 水平 | A：温度/℃ | B：n(水合肼)/n(2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷) | C：m(FeCl3 /活性炭）/m(2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷) | D：反应时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 0.3 | 0.05 | 10 |
| 2 | 85 | 0.2 | 0.06 | 12 |
| 3 | 95 | 0.1 | 0.07 | 14 |

选用溶剂乙醇与2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的物质的量之比是4，根据选择的因素和水平进行正交实验，结果如表2所示。

表2正交实验结果

Table2Results of orthogonal design

| 实验号 | A | B | C | D | 得率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 87.3 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 84.3 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 81.3 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 86.6 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 85.8 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 77.6 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 86.6 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 84.3 |
| K1 | 253.7 | 241 | 254.5 | 253 |  |
| K2 | 253.7 | 260.5 | 252.9 | 250.7 |  |
| K3 | 250.5 | 254.4 | 248.5 | 252.2 |  |
| k1 | 84.6 | 80.3 | 84.8 | 84.3 |  |
| k2 | 84.6 | 86.8 | 84.3 | 83.6 |  |
| k3 | 83.5 | 84.8 | 82.8 | 84.1 |  |
| 极差R | 1.1 | 6.5 | 2 | 0.7 |  |
| 因素（主→次） | B＞C＞A＞D |  |  |  |  |
| 优选方案 | B2C1A2D1 |  |  |  |  |

根据极差R的大小以及具体实验操作条件，得出优选方案为：B2 C1 A2 D1，即反应温度为85℃，水合肼与2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的摩尔比值为0.2，FeCl3/活性炭与2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷的质量比值为0.05，反应时间为10h。

2.2中试

2.2.1 中试生产的设备流程

中试生产的设备流程图如图3所示。

图3设备流程图

Fig3Equipment flow chart

如图所示，物料通过上部进料管，在加料转速下经布料盘均匀布入转鼓壁，高速脱液，物料在离心力场的作用下，液相穿过过滤介质排出机外，固相物截在转鼓内，降速停机后由人工将固相物从转鼓内卸下，从离心机部排出。

2.2.2中试生产的工艺流程

根据实验室小试情况，制定出中试生产工艺流程如图4所示：

2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷

乙醇（溶剂）

稀硝酸（硝化剂）

2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷

水合肼（还原剂）

FeCl3/活性炭（催化剂）

乙醇（溶剂）

过滤

干燥

2,2-二（3-氨基-4-羟基苯基）六氟丙烷

图4工艺流程简图

Fig4 Process schematic drawings

2.2.3中试生产工艺的制定

根据实验室小试情况，确定中试工艺参数如下：

（1）反应温度与反应时间

反应温度与反应时间采用实验室小试的优化反应条件，即反应温度85℃。

（2）原料的配比

稀硝酸[60%～65%(质量分数)]和2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷的摩尔比值是2.5，水合肼与2,2-二（3-硝基4-羟基苯基）六氟丙烷的摩尔比是0.2，FeCl3/活性炭与2,2-二（3-硝基4-羟基苯基）六氟丙烷的质量比值为0.05。

（3）原料用量

中试实验中所用的反应釜为200L搪瓷反应釜。根据所用原料的密度，大体估算加入原料的用量为乙醇80L,2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷25kg，稀硝酸(60%～65%) 60L,水合肼50L,FeCl3/活性炭10kg。

2.2.4中试生产的操作步骤

准确称取80L乙醇，泵抽入反应釜中。开启搅拌，加入25kg 2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷完全溶解。称取60L的稀硝酸，缓慢加入反应釜中，控制反应温度在60℃的条件下反应6h，加入催化剂（FeCl3/活性炭），水合肼50L,保持温度在85℃下反应12h，将反应混合物冷却到室温。反应釜底阀放入离心机，进行离心过滤，并收集滤液。用水将反应产物洗涤至中性，用离心机甩干。将甩干产物转移到烘盘中，在红外线烘房中，调节温度在80℃，烘12h，将烘干产品粉碎过筛，包装入库。产品收率为92%，熔点为243～246℃。

- 结 论

（1）经实验室小试，确定了硝化反应和还原反应的最佳合成条件。

（2）此反应流程在工厂已经实现了工业化，采用乙醇做溶剂，2,2-二（4-羟基苯基）六氟丙烷为主要原料，稀硝酸做硝化剂，在60℃下反应6h，生成2,2-二（3-硝基-4-羟基苯基）六氟丙烷，加入催化剂，在水合肼做还原剂的条件下，在85℃的条件下反应10h。此反应在不太高的温度下进行，并且为常压反应，反应容易控制，操作方便。而且避免了使用苯类等毒性溶剂，有利于环境保护，并且反应温度要求不高，操作条件温和，反应容易控制，更易于工业化生产。

参考文献

[1]  秦传香, 秦志忠. 聚酰亚胺的合成及其膜的制备[J].合成技术及应用, 2005, 20(2): 8-10.

[2] 王守廉, 张芹,孙振, 等.可溶性聚酰亚胺的制备及其在液晶显示器上的潜在应用[J].高分子学报, 2009, 6: 565-571.

[3]  周宏福, 刘润山. 聚酰亚胺的合成与改性研究[J].合成技术及应用, 2009, 24(1): 35-39.

[4] 蔡辉, 闫逢元, 陈建敏, 薛群基. 聚酰亚胺的改性研究[J].材料科学与工程学报, 2003, 21(1): 95-98.

[5] Zhu P K, Li Z B. Preparation and characterization of negative photosensitive polysiloxaneimide[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1995, 55:1111-1116.

[6] Hasegawa M, Horie K. Photophysics, photochemistry, and optical properties of polyimides [J]. Progress in Polymer Science, 2001, 26: 259-335.

[7] 陈建升, 李仲晓, 陶志强, 左红军, 范琳, 杨士勇. 含氟苯乙炔苯胺封端聚酰亚胺的合成与性能研究[J].高分子学报, 2007, 3: 235-239.

[8] 刘金刚, 尚玉明, 范琳, 杨士勇. 高耐热、低介电常数含氟聚酰亚胺材料的合成与性能研究[J].高分子学报, 2003, 4: 565-570.

[9] Goldenberg D，Hansen H J，Leung S O, et al.Use of bi-specific antibodies for pre-targeting diagnosis and therapy [P]: US:7138103, 2006-11-21.

[10] 西宫孝合，河合俊和. Method for producing 2,2-bis（3-amino-4-hydroxyphenyl）hexafluoropropane[P]: JP:6-211752, 1994-08-02.

[11]  徐永芬, 虞鑫海, 赵炯心, 傅菊荪. 多官能环氧树脂/ 2, 2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷体系的固化反应动力学研究[J].绝缘材料, 2007, 40(4): 42-44.

[12] 虞鑫海, 徐永芬, 赵炯心, 傅菊荪. 含氟聚苯并噁唑单体的合成与表征[J].绝缘材料，2007,40(4): 1-6.

[13] 廖光勋, 高鸿锦. 光敏性聚酰亚胺的合成及其在液晶光致取向中的运用[J].化学通报，2001, 5: 288-292.